ООО «Лицензированная организация»

Протокол испытаний

по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

- Наименование организации, выполняющей испытания: ООО «Лицензированная организация».

- Дата проведения испытания: «       »                2016 г.

- Заказчик: ИП Васев А.Г.

- Основание для проведения испытания: договор

- Наименование и адрес объекта контроля: здание АБК расположенное по адресу: г.Иркутск, ул. Березовая, 1

- Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «Лицензированная организация», лицензия №                   от                        , бессрочно.

- Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: огнезащитный состав «Авангард-С» - ТУ 2499-036-24505934-2006, С-RU.ПБ31.В.00020.

- Тип защищаемых конструкций: деревянные конструкции чердачного помещения (обрешетка, стропила, балки).

- Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): удовлетворительное, образцы без дефектов.

- Площадь обработки, условия эксплуатации: 400 кв.м., закрытое не отапливаемое помещение.

- Условия проведения испытания: температура воздуха 24°С, относительная влажность воздуха 55%.

| Номер образца | Место отбора образца (согласно акту отбора) | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
|  | Деревянные конструкции чердачного помещения | положительный |
|  | Деревянные конструкции чердачного помещения | положительный |
|  | Деревянные конструкции чердачного помещения | положительный |
|  | Деревянные конструкции чердачного помещения | положительный |

Для контроля качества огнезащитной обработки используется прибор ПМП-1 (п.6.4.1.1 ГОСТ Р 53292-2009), заводской номер ____________, дата выпуска ____________ г.

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.4.3.4).

Исполнители:

Инженер ООО «Лицензированная организация»                                              И.Л. Петров

Генеральный директор

ООО «Лицензированная организация»					    	В.А. Иванов